江苏省交通企业协会团体标准

《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》

编制说明

《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准编制组

2021年08月

目  录

| 1 | 工作简况 ………………………………………………………………… |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 标准制定的意义、作用 …………………………………………… | 1 |
|  | 1.2 | 任务来源 ………………………………………………………… | 1 |
|  | 1.3 | 协作单位 ………………………………………………………… | 1 |
|  | 1.4 | 主要工作过程 …………………………………………………… | 2 |
|  | 1.5 | 标准主要起草人及其所做的工作 ……………………………… | 3 |
| 2 | 标准编制原则和依据 ………………………………………………… |  | 3 |
|  | 2.1 | 标准编制原则 …………………………………………………… | 3 |
|  | 2.2 | 标准编制依据 …………………………………………………… | 4 |
| 3 | 主要条款的说明 ………………………………………………………… |  | 4 |
| 4 | 预期的经济效果、社会效果及环境效果分析 ………………………… |  | 6 |
| 5 | 采标情况及与国际、国外同类标准水平的比较 ………………………… |  | 6 |
| 6 | 与有关的现行法律、法规和标准的关系 ………………………………… |  | 6 |
| 7 | 重大分歧意见的处理经过和依据 ……………………………………… |  | 7 |
| 8 | 其他应予说明的事项 …………………………………………………… |  | 7 |

- 工作简况

  - 标准制定的意义、作用

随着我国公路建设的快速发展，建成公路中相当大一部分陆续进入大中修阶段，而自然资源日益紧缺，特别我国作为优质沥青匮乏的国家，在道路的大中修或改建过程中采用资源节约、环境友好的循环利用技术是亟待解决的问题。

国务院《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》中将路面废旧料的综合利用列为推进资源集约节约利用的重点领域；国务院《交通强国建设纲要》中要求绿色发展节约集约、低碳环保，推广施工材料、废旧材料再生和综合利用，提高资源再利用和循环利用水平，推进交通资源循环利用产业发展；交通运输部《交通运输科技“十三五”发展规划》中将路面废旧料再生利用作为绿色养护关键技术列入重点研发计划，同时在《“十三五”公路养护管理发展纲要》中提出大力发展和推广绿色养护，明确要求“高速公路、普通国省道废旧路面材料回收率分别达到100%、98%，循环利用率分别达到 95%、80%以上”。

目前，国内外虽然有沥青路面冷再生相关规范标准，但这些标准在再生混合料设计方面把废旧沥青混合料仅仅作为黑色集料，未发挥旧沥青作用，需要添加新集料和结合料来调配，导致再生混合料性能不稳定、利用率普遍不高，且只能用于路面的基层或底基层。

基于上述现实，对于废旧沥青混合料进行活化再生，恢复旧沥青性能，使得旧料得到充分利用，对节约资源、降低污染、提升公路使用性能具有重要意义。为了废旧沥青混合料冷态活化再生利用设计和施工作业活动有章可循、使工作过程控制规范化、保证全过程的安全和质量，迫切需要编制《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》，以适应工程实践的需要。

  - 任务来源

本标准编制工作任务来源为“江苏省交通企业协会关于2020年度团体标准立项的公告（一）（省交协（2020）18号）”，项目名称为：《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》，计划完成时间为：2020年12月。

  - 协作单位

本标准制定工作由江苏宿迁交通工程建设有限公司负责，主要参编单位有南京工业大学、宿迁市高速铁路建设发展有限公司、宿迁市综合交通运输学会、宿迁市公路学会、南京交通职业技术学院、江苏中设集团股份有限公司、江苏森淼工程质量检测有限公司和苏交科集团检测认证有限公司。

  - 主要工作过程

为保证本标准制定的科学性、有效性和实用性，课题组广泛收集了相关文献资料，包括现行国家标准、行业标准等，并开展施工现场的实地调研。通过资料和调研分析，课题组全面了解废旧沥青混合料冷态活化再生工艺和应用现状，明确了废旧沥青混合料冷态活化再生技术质量控制关键要素，为标准的研究、起草奠定了基础。本标准的制定工作过程简述如下：

2020年1-3月—资料收集和调研：明确标准编制的必要性和迫切性，确定了标准起草单位，成立标准课题组，组织资料收集和调研工作。

2020年4月—方案编制：制定标准编制的工作方案，明确标准的性质归属、结构框架和使用对象等。并向江苏省交通企业协会提交《江苏省交通企业协会团体标准项目建议书》。

2020年5月—标准初稿编制：课题组在收集资料和调研的基础上，依据标准工作方案的框架，起草了《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准初稿。并向江苏省交通企业协会提交《江苏省交通企业协会团体标准立项申请书》。

2020年6月—标准立项：江苏省交通企业协会根据《江苏省交通企业协会团体标准管理办法》，组织专家对《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》团体标准编制项目进行立项评审，经专家组评审同意立项，并在全国团体标准信息平台、江苏省交通企业协会网站、微信公众号上发布江苏省交通企业协会《关于2020年度第一批团体标准立项的公告》。

2020年7-9月—标准征求意见稿起草：课题组根据立项评审会的专家意见，修改《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准初稿，起草《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准征求意见稿（初稿）。

2020年10-12月—标准征求意见稿第一次讨论：针对标准征求意见稿（初稿），组织课题组内部第一次讨论，根据讨论意见进行修改。

2021年1-4月—标准征求意见稿第二次讨论：针对标准征求意见稿（初稿），组织课题组内部第二次讨论，根据讨论意见进行修改。

2021年5月—标准征求意见稿第三次讨论：根据第一次讨论后修改的文本，对标准条款再次进行讨论，并根据讨论意见修改完善，形成标准征求意见稿终稿。

2021年06月—标准征求意见稿发给相关业主单位、科研院所、设计单位和施工单位，共计41家单位，共征集到意见36条。

2021年08月—对标准征求意见稿所征求到的36条意见进行讨论，共采纳31条意见，完成征求意见汇总处理表，并对标准进行修改，形成标准送审稿。

  - 标准主要起草人及其所做的工作

本标准修订项目由江苏宿迁交通工程建设有限公司提出并申报，江苏宿迁交通工程建设有限公司作为标准第一起草单位，南京工业大学、宿迁市高速铁路建设发展有限公司、宿迁市综合交通运输学会、宿迁市公路学会、南京交通职业技术学院、江苏中设集团股份有限公司、江苏森淼工程质量检测有限公司和苏交科集团检测认证有限公司，各主要参加单位和工作组成员所做工作见下表。

| 主要参加单位 | 成员 | 主要工作 |
| --- | --- | --- |
| 江苏宿迁交通工程建设有限公司 | 吴胜坤、朱文兵 | 负责方案确定、标准起草、组织和协调工作等。 |
|  | 周俊、徐雷、臧小双 | 参与方案确定、国内外相关标准和技术资料的搜集、编制试验方案等。 |
|  | 张俊、桂佳佳、刘野、周大松、陈雷 | 参与方案确定、承担标准起草和编制说明编写等。 |
| 南京工业大学 | 侯曙光、邢世玲、邵玉月、金瑞 | 负责方案确定、标准起草、编制和审查等。 |
| 宿迁市高速铁路建设发展有限公司 | 黄雪林、罗东志 | 负责方案确定、标准起草、编制和审查等。 |
| 南京交通职业技术学院 | 王文韬 | 参与标准起草、编制和审查等。 |
| 江苏中设集团股份有限公司 | 许宏 | 参与标准起草、编制。 |
| 江苏森淼工程质量检测有限公司 | 王芮文 | 参与标准审查。 |
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 姜云 | 参与标准审查。 |
| 南京市公共工程建设中心 | 周海艳、贺富强 | 参与标准起草、编制。 |

- 标准编制原则和依据

2.1 标准编制原则

为保证本标准技术先进、安全适用、确保质量和经济合理，确定编制原则如下：

（1）先进性、科学性、协调性和可行性兼顾。主要指标设置先进，依据充分，确保与现行有关标准协调，避免矛盾和重复工作，具体指标检测方便、易操作。

（2）立足现状，靠拢国内先进水平。标准的技术水平从我国国情出发，以已有的科研成果、工程应用经验为基础，并适当考虑工程建设和科技发展的需要，结合实际工程对冷态活化再生混合料的质量要求，经过认真分析论证或测试验证，保证技术先进、经济合理。

2.2 标准编制依据

标准制定过程中，课题组严格遵循以下标准化法律、法规和规范的要求，作为本标准起草的重要依据：

（1）《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化实施条例》、《江苏省标准监督管理办法》、《江苏省交通企业协会团体标准管理办法》等法律、法规和制度；

（2） GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》（标准文本的结构、格式）。

3 主要条款的说明

本文件主要规定了废旧沥青混合料性能评价、冷态活化再生混合料原材料要求、活化再生混合料配合比设计、活化再生混合料施工工艺和质量控制要求。

3.1适用范围

本文件适用于废旧沥青混合料冷态活化再生混合料的设计、施工过程控制和质量检测。

3.2规范性引用文件

根据标准正文中出现的引用文件，按先国标后行标、先强制性标准后推荐性标准、标准号由小至大等原则依次顺序排列。

3.3冷态活化再生路面结构

使用废旧沥青混合料冷态活化再生技术时，需要确定再生路面结构。首先需要收集公路基础数据、路段沿线环境条件、水文地质条件、交通状况、养护管理数据、路面强度参数、破损状况等信息，再根据道路等级、交通状况、废旧沥青混合料性能、旧路处治方案等综合确定冷态活化再生混合料应用层位，拟定再生路面结构厚度。

3.4 材料要求

废旧沥青混合料冷态活化再生技术的材料包括乳化沥青、冷态活化再生剂、废旧沥青混合料、新集料、水泥和水。本文件规定了废旧沥青混合料的回收储存条件、性能评价方法和等级分类标准，规定了乳化沥青、新集料、水泥和水等的性能指标要求。冷态活化再生剂应根据废旧沥青混合料中沥青老化程度、沥青含量、废旧沥青混合料掺配比例、再生剂活化能力及与沥青的配伍性进行选择，规定将25℃黏度、25℃流变指数、芳香烃含量、树脂含量和薄膜烘箱试验粘度比作为活化再生剂的技术指标。

3.5 冷态活化再生混合料组成设计

应根据气候条件、交通状况、工程要求、道路等级、使用层位，选用符合要求的材料，进行冷态活化再生混合料组成设计。规定了冷态活化再生混合料按照四种级配类型进行设计和选择，分别为粗粒式、中粒式、细粒式。规定了冷态活化再生混合料设计指标15℃劈裂试验强度和干湿劈裂强度比的要求，检验指标冻融劈裂强度比和60℃动稳定度的要求。具体设计流程详见附录C。

3.6 冷态活化再生混合料施工

粗粒式冷态活化再生混合料压实厚度不宜大于20cm，且不宜小于8cm，施工气温不应低于5℃。规定了废旧沥青混合料、粗细集料、活化再生剂、水泥、乳化沥青、水等的计量精度。施工设备的种类、数量、性能和参数，规定了废旧沥青混合料的回收、预处理和堆放原则，规定了混合料再生、拌合、运输、摊铺、碾压和养生等工艺要求。

3.7 施工质量控制

质量控制与检查验收包括原材料供应、活化再生混合料生产和运输、施工以及工后检测的整个过程。各类原材料的试验结果及混合料配合比应在规定期限内向业主及监理提出正式报告，待取得正式认可后，方可使用。材料进场时应按批次进行检测，保证满足设计要求。规定了施工过程中冷态活化再生混合料的质量控制项目、检测频率和质量标准，规定了冷态活化再生施工过程的外形尺寸检验项目、频度和质量标准。

3.7 附录A

附录A为规范性附录，列出了废旧沥青冷态活化再生混合料设计参数确定方法及参考值。

3.8 附录B

附录B为规范性附录，列出了废旧沥青混合料现场取样、拌合厂料堆取样方法，试样存放、缩分要求，混合料性能评价方法。

3.9 附录C

附录C为规范性附录，列出了冷态活化再生混合料配合比设计流程，包括原材料试验、级配设计、活化剂用量确定、最佳乳化沥青用量确定、水泥用量确定和配合比设计检验等。

4 预期的经济效果、社会效果及环境效果分析

通过《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准的制定，实现废旧沥青混合料进行活化再生，恢复旧沥青性能，使得旧料得到充分利用、设计和施工作业活动有章可循、工作过程规范化控制，对节约资源、降低污染、提升公路使用性能具有重要意义。可为江苏省交通管理部门、质量监督部门、施工企业的管理和施工提供技术依据，本标准可直接服务于江苏省高速公路再生工程项目，为废旧沥青混合料冷态活化再生技术的推广应用起到推动作用。

5 采标情况及与国际、国内同类标准水平的比较

国内在沥青混合料再生技术领域有规范《公路沥青路面再生技术规范》（JTG/T 5521-2019），内容包括热再生、冷再生及无机结合料稳定冷再生等。国外再生的标准有美国沥青再生协会（ARRA）的《Guidelines for Cold In-place Recycling》及《Basic Asphalt Recycling Manual》，AI的《Asphalt Cold-mix Recycling》和《Asphalt Cold Mix Manual》，美国国有公路运输管理员协会（AASHTO）的《Specification for Superpave TM Volumetric Mix Design 》以及欧盟标准《bituminous mixtures 》中的DIN EN 13108-8-2006等。

上述标准主要是冷再生混合料施工工艺方面的内容，把废旧沥青混合料仅仅作为黑色集料，未发挥旧沥青作用。在再生混合料设计方面，由于将废旧混合料仅作为黑色集料，未考虑旧沥青及沥青与细集料团块对混合料性能的影响，导致再生混合料性能不良，只能用于路面的基层或底基层。

目前国外、国内尚无废旧沥青混合料冷态活化再生技术的相关规范性文件。

6 与有关的现行法律、法规和标准的关系

本团体标准是根据行业标准JTG F80/1-2017《公路工程质量检验评定标准》、JTG F40-2004《公路沥青路面施工技术规范》、JTG 3450-2019《公路路基路面现场测试规程》、JTG/T 5521-2019《公路沥青路面再生技术规范》等的要求进行新编，在遵守上述标准各项规定的基础上，对废旧沥青混合料冷态活化再生技术进行规定。

7 重大分歧意见的处理经过和依据

《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》编制过程中共向41家单位发出了征求意见的联系函，共收到36家单位的反馈意见，采纳31条，不采纳5条，详见“征求意见汇总处理表”。

8 其他应予说明的事项

无其他应予说明的事项。

《废旧沥青混合料冷态活化再生技术规程》标准编制组

2021年08月